Zastosowania bazaltu w budownictwie

W całej dotychczasowej historii gospodarczej głównymi materiałami konstrukcyjnymi w przemyśle były monomateriały - metale, polimery, ceramika. Organizacja przemysłu oparta na monomateriałach charakteryzuje się następującymi cechami:

- wyjątkowo wysokie obciążenie ekologiczne środowiska;

- wieloetapowy i pochłaniający wiele zasobów proces technologiczny łańcuch produkcyjny połączony z uciążliwą logistyką;

- stosowania kapitałochłonnych technologii obróbki materiałów;

- wysoki udział odpadów i konieczność organizowania przemysłu pod kątem ich recyklingu i dodatkowe koszty związane z recyklingiem.

Rozwój nowoczesnej technologii powoduje konieczność tworzenia materiałów o małej masie objętościowej, wysokich właściwościach wytrzymałościowych, wytrzymujących obciążenia temperaturowe, wpływ agresywnych środowisk, a także posiadających wysokie zdolności filtracyjne i absorpcyjne. Jednym z rodzajów takich materiałów są bazaltowe włókna ciągłe posiadające następujące istotne właściwości: porowatość, odporność temperaturowa, odporność elektromagnetyczna i chemiczna. Ciągłe włókno bazaltowe to produkt otrzymywany w wyniku jednoetapowej ekstrakcji ze stopu skał bazaltowych bez użycia jakichkolwiek środków chemicznych. Do jego produkcji wykorzystuje się

jednoskładnikowy, przygotowany przez naturę, przyjazny dla środowiska surowiec - bazalt. Zasoby tego surowca są praktycznie nieograniczone i stanowią niecałe 5% kosztów produkcji. Trzy główne zalety produktów z bazaltowego włókna ciągłego to:

- Najlepsze właściwości po najniższej cenie;

- Szybki proces technologiczny;

- Całkowita przyjazność dla środowiska.

Włókno bazaltowe nie jest najlepsze pod względem poszczególnych właściwości w porównaniu z włóknami konkurencyjnymi , ale ma NAJLEPSZY ZESTAW CECH , a najlepsza kombinacja właściwości jest tańsza niż inne włókna sztuczne. Zestaw tych cech obejmuje:

- Temperatura pracy od -273oC do +700oC;

- Wysoka wytrzymałość mechaniczna;

- Wysoka odporność chemiczna;

- Materiał przyjazny dla środowiska i bezpieczny;

- Kompatybilny ze wszystkimi rodzajami żywic i włókien;

- Wysoki współczynnik pochłaniania dźwięku;

- Niski współczynnik absorpcji wody.

Liczne przykłady zastosowania produktów bazaltowych w budownictwie oraz szczegółowe specyfikacje techniczne produktów można uzyskać  kontaktując się z Klastrem Polskie Technologie Bazaltowe kptb@itech.lukasiewicz.gov.pl  W ofercie Klastra Polskie Technologie Bazaltowe znajdują się również tradycyjne produkty bazaltowe: tłuczeń drogowy, materiał budowlany, mączka bazaltowa, kostka brukowa, płyty, budowlane wyroby dekoracyjne. Przykłady zastosowań:

|  | Konstrukcje betonowe zwiększona trwałość betonu 5-krotnie, mrozoodporność do 500 cykli, wytrzymałość na ściskanie o 20%, odporność na pękanie 2-krotnie, wytrzymałość na zginanie przy rozciąganiu o 30%, odporność na uderzenia 5-krotnie, wodoodporność o 50%. Płyty drogowe zbrojone włóknem bazaltowym, zbrojenie i siatka do budowy dróg, linii kolejowych, lotnisk w technologii betonu sprężonego, bloczki z betonu komórkowego zbrojonego włóknem bazaltowym Konstrukcje monolityczne w środowiskach agresywnych i wodnych: porty, elektrownie wodne, zakłady chemiczne, obiekty wojskowe, budownictwo arktyczne itp. Mieszanki budowlane bazaltowo-włókno-cementowe o różnym zastosowaniu, płyty włókno-cementowe, płyty bazaltowo-włókno-betonowe, beton architektoniczny. |
| --- | --- |
|  | Profile i pale - Estetyczny wygląd - Łatwy i szybki montaż i demontaż - Nie ma potrzeby malowania powierzchni przez cały okres użytkowania ani nakładania powłok ochronnych - Odporny na wodę, mikroorganizmy i grzyby - Niski ciężar właściwy i zmniejszony koszty transportu w celu dostawy i instalacji - Eksploatacja przez 50 lat - Nadaje się do stosowania w wilgotnych warunkach środowiskowych i w zimnym klimacie - Całkowita odporność na korozję - Zastosowanie w konstrukcjach nośnych, - Ogrodzeniach i zabezpieczeniach brzegów |
|  | Tkaniny - wzmocnienie konstrukcji betonowych, profili okiennych i drzwiowych, Rury i pojemniki do przechowywania i transport substancji agresywnych, ocieplenia, ochrona p.poż, i bhp (płachty, elementy ubrań) |
|  | Geotekstylia – - Trwalsze i bardziej odporne chemicznie niż włókno szklane; - Bardziej odporny na sezonowe wahania temperatury i zmiany temperatury podczas montażu; - korzystniejszy stosunek ceny do wydajności niż włókno szklane; - nie ma wymagań dotyczących specjalnego sprzętu do instalacji; - pozwala obniżyć koszty utrzymania dróg o 25%; - Łatwe siekanie i rozdrabnianie przy użyciu standardowego sprzętu do wymiany nawierzchni drogowej; - przyjazny dla środowiska. |
|  | Geosiatki i wzmocnienia jezdni zbrojeniem kompozytowym – zastosowanie Zwiększa się wykorzystanie kompozytowego zbrojenia jezdni konstrukcje nośne nawet 4-krotnie i wydłuża czas pomiędzy naprawami, wydłuża okres życia 8-10 razy. Służy do: - Stabilizacji fundamentów poprzez wzmocnienie podłoża; - Wzmacniania konstrukcji podłoża przy budowie autostrad, linii kolejowych, wodociągów, rurociągów, składowisk odpadów, do wzmacniania fundamentów podłoża, a także do ochrony skarp nasypów i wykopów za pomocą gleby wegetacyjnej i zasiewu trawy; - Wzmacniania konstrukcji przyporowych i stromych zboczy za pomocą wzmocnienia gruntu; - Eliminacji szczelin w podłożu. |
|  | Pręty zbrojeniowe – Bazaltowy pręt zbrojeniowy jest prętem z ciągłym spiralnym żebrowaniem. Bazaltowe pręty zbrojeniowe to perspektywiczny materiał kompozytowy o szerokim zakresie zastosowań w budownictwie. Wyniki badań wykazały, że długa żywotność konstrukcji, w których zastosowano pręty bazaltowe, znacznie przewyższa żywotność podobnych konstrukcji, w których zastosowano inne materiały. Produkcja prętów zbrojeniowych wytwarza mniej niż 1/10 śladu węglowego stali, a bazalt ma najmniejszy wpływ na środowisko w ocenie cyklu życia w porównaniu z innymi włóknami FRP. Bazaltowy pręt zbrojeniowy jest: - 3 razy silniejszy niż pręt zbrojeniowy ze stali (wytrzymałość zbrojenia bazaltowego wynosi 800-1400 MPa, w zależności od średnicy, natomiast pręt zbrojeniowy ze stali ma wytrzymałość 360-400 MPa) - 4 razy lżejszy niż stalowy pręt zbrojeniowy dla podobnych średnic i 7-9 razy lżejszy dla równomiernego zastąpienia - Ma wysoką odporność na korozję, nie przewodzi ciepła, jest niehigroskopijny i dielektryczny - Nie wymaga spawania na budowie jest związany zwykłym drutem lub plastikowym zaciskiem - Ma podobne przewodnictwo cieplne z betonem, co zwiększa trwałość konstrukcji cementowo - betonowych - Nie zakłóca sygnałów radiowych – w przeciwieństwie do zbrojenia węglowego i stalowego. |
|  | Siatki do zbrojenia murów, kompozyty z wsadem bazaltowym, absorbenty, materiały izolacyjnie i płyty izolacyjne oraz ocieplenia, specjalistyczne przygotowywane pod przedstawioną specyfikację produkty do instalacji przemysłowych i wiele innych produktów. |

|  | Bazaltowa kratownica kompozytowa żywice syntetyczne epoksydowe Zastosowanie: - Przy budowie miejsc parkingowych; - Podłogi przemysłowe. |
| --- | --- |
|  | Kompozytowa płyta z minibarami bazaltowymi Zastosowanie: - Budownictwo: elementy konstrukcyjne ( beton rozproszony ); - Podłogi przemysłowe (chemia, energetyka). |
|  | Kompozytowa rura ze zbrojeniem bazaltowym Zastosowanie: - Jako element konstrukcji wodno-kanalizacyjnych; - Instalacje przemysłowe i specjalne (chemia, geotermia). |
|  | Profile kompozytowe z elementami bazaltowymi Zastosowanie: - Budownictwo. |
|  | Dzianina z włóknem bazaltowym Zastosowanie: - Koce gaśnicze, pożarnictwo ( odzież robocza niepalna); - Odzież ochronna (np. hutnictwo) |